附件

海南省铁、金、钛锆矿及石灰石“低废尾”

界定

技术标准和认定条件表

| 序号 | 矿种 | 利用资 源名称 | 技术标准 | 认定条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁矿 | 低品 位矿 | 赤铁矿TFe＜30% | 1.采准阶段平均品位； 2.手选坡残积赤铁矿是指人工为主。 |
|  |  |  | 当分层厚度＞8.0m，可以放宽到 TFe＜45% |  |
|  |  |  | 手选坡残积矿TFe＜40% |  |
|  |  |  | 磁铁矿TFe＜20% |  |
|  |  | 废石 | 采准的剥离物，TFe＜20% | 排除其他用途采掘出的，在限定的技术条件下，已不能再利用的废弃物。 |
|  |  | 尾矿 | 经选矿排尾赤铁矿TFe＜25% | 指定尾矿库独立存放状态 |
|  |  |  | 经选矿排尾磁铁矿TFe＜6% |  |
| 2 | 金矿 | 低品 位矿 | 1.00g/t≤块段品位＜2.00g/t | 生产勘探块段平均品位＜2.00g/t；或连续3个月以上入选矿石平均品位＜2.00g/t。 |
|  |  | 废石 | 品位＜1.00g/t | 排除其他用途采掘出的、在限定的技术经济条件下已不能再利用的废弃物。 |
|  |  | 尾矿 | 原生矿品位＜0.50g/t 氧化矿品位＜0.30g/t | 指定尾矿库独立堆存状态。 |
| 3 | 钛锆矿 | 低品 位矿 | 独立钛铁矿原矿松方品位＜9.2 kg/m3 | 1.以露天水下船采方式； 2.以机械物理分离； 3.独立或同体共(伴)生矿床。 |
|  |  |  | 共伴生矿：锆英石原矿松方品位＜0.92kg/m3、钛铁矿＜3.0kg/m3 |  |
|  |  |  | 共伴生矿：3.0kg/m3＜钛铁矿品位＜5.0kg/m3、锆英石＜0.45kg/m3 |  |
|  |  | 废石 | 钛铁矿松方品位＜2.5kg/m3、锆英石品位＜0.45kg/m3 | 水下船采初选就地排填矿坑的废弃物。 |
|  |  | 尾矿 | 粒度＜0.019mm钛铁矿、锆英石与脉石矿物混合体 | 不能分选的精选厂弃尾， |
| 4 | 石灰石 | 低品 位矿 | CaO品位＜45%， SiO2＜10%、MgO＜3.5% | 采准阶段层面(台段)连续取样圈定的平均品位。 |
|  |  |  | 当MgO≥3.5%、SiO2＜10% 或者SiO2≥10%、MgO＜3.5%时， 可以放宽到45%＜CaO品位＜48% |  |
|  |  | 废石 | 采准阶段的剥离物 | 排除其他用途采掘出的、在限定的技术经济条件下已不能再利用的废弃物。 |
|  |  | 尾矿 | 非水泥用年产量＜3万吨的独立矿山 | 指定尾矿场地独立堆存状态；一定条件下可以利用。 |

表中概念和定义：赤铁矿——化学成分为Fe2O3、晶体属六方晶系的氧化物矿物。

磁铁矿——具有亚铁磁性的矿物，其富含四氧化三铁(化学式为Fe3O4)。

金矿——指岩金矿。

钛锆矿——指钛铁矿、锆英石砂矿。

石灰石——指水泥用石灰岩、大理岩矿。

坡残积矿——残积+坡积，指风化剥蚀后残留在原地残积物中未被搬运的铁矿石、以及风化剥蚀后堆积在山坡和坡麓的堆积物中的铁矿石。

共伴生矿——指在同一矿区(或矿床)内存在两种或多种符合工业指标，并具有小型以上规模(含小型)的矿产。

脉石矿物——矿石中常常含有多种矿物，在限定技术经济条件下，目前能利用的为矿石矿物，目前无法利用的矿物称为脉石矿物。

品位——指矿石中有用元素或它的化合物含量比率。含量愈大，品位愈高。

块段——指采矿工作中被开采坑道或层面(台阶)切割而成的矿块。

分层厚度——指铁矿圈定划分矿层的限制性指标，分层厚度越大允许带入矿层圈定的夹石越多，矿石品位则贫化。分层厚度越小允许带入矿层圈定的夹石越少，矿石品位越不易贫化。

TFe——指铁矿石全铁品位，包括氧化铁(化学式Fe2O3)、氧化亚铁(化学式FeO)。

CaO——氧化钙，水泥原料石灰石矿主要有益成分。

MgO——氧化镁，水泥原料石灰石矿中有害成分。

SiO2——二氧化硅，水泥原料石灰石矿中有害成分。

粒度——组成矿石的矿物或颗粒的大小的度量。常指矿物或颗粒的直径。

生产勘探——是在地质勘探基础上，在近期开采地段，与矿山生产相结合而进行的更准确查明矿体形状、产状、矿石质量、品级分布，提高储量可靠程度，保证采矿正常进行的勘探工作。

采准阶段——地下开采中指在完成开拓工程的基础上,掘进巷道将阶段划分为矿块，在矿块内凿岩、放矿等创造条件的采矿准备工作；露天开采中指在完成开拓(剥离)工程的基础上,将一定高度层面或台段划分为矿块，在矿块内穿孔、爆破、放矿等创造条件的采矿准备工作。

露天水下船采方式——指窗体顶端

露天水下船采方式——指滨海钛锆砂矿露天采选船开采潜水面以下资源的开采方式。